|  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (19) RU (11) 2243043 (13) C1 (51) МПК 7 B21B13/18, B21B21/00 (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ Статус: по данным на 07.07.2010 - прекратил действие, но может быть восстановлен |  |
| --- | --- | --- |
|  | (21), (22) Заявка: 2003126902/02, 04.09.2003 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 04.09.2003 (46) Опубликовано: 27.12.2004 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: КОФФ З.А. и др. Холодная прокатка труб. - Свердловск: Металлургиздат, 1962, с.229-231. SU 607609 A, 25.05.1978. SU 956078 A, 07.09.1982. SU 1127651 A1, 07.12.1984. RU 2061565 C1, 10.06.1996. JP 57501831 T, 14.10.1982. DE 3050555 T, 23.09.1982. Адрес для переписки: 105037, Москва, ул. 3-я Прядильная, 11, кв.5, В.А.Мироненко (72) Автор(ы): Мироненко В.А. (RU), Шубин И.А. (RU), Есаков А.В. (RU), Сухарев А.И. (RU) (73) Патентообладатель(и): Мироненко Владислав Архипович (RU) (54) РАБОЧАЯ КЛЕТЬ РОЛИКОВОГО СТАНА ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ ТРУБ (57) Реферат: Изобретение относится к рабочей клети роликового стана холодной прокатки особо тонкостенных труб из труднодеформируемых материалов. Рабочая клеть роликового стана холодной прокатки труб содержит подвижную силовую станину с опорными брусьями, подвижную кассету с четырьмя роликами на цапфах, контактирующих с опорными брусьями подвижной станины, и общий рычажный привод возвратно-поступательного перемещения станины и кассеты, при этом ширина одной пары роликов выполнена больше ширины второй пары роликов на величину, обеспечивающую смещение стыка роликов относительно зоны захвата заготовки, а отношение диаметров цапф одной пары роликов к диаметрам цапф другой пары роликов равно отношению катающих диаметров роликов. Изобретение обеспечивает возможность прокатки квадратного профиля высокого качества с равномерной толщиной стенки без образования закусов и заусенцев на поверхности трубы. 4 ил. |  |